6.2 Мероприятия по предупреждению и борьбе с осложнениями при эксплуатации скважин

В процессе эксплуатации скважин и наземного оборудования месторождения Ботахан возможны такие виды осложнений, связанные с физико- химическими свойствами добываемой продукции, как коррозия скважинного и наземного оборудования, парафиносмоловые отложения во внутрискважинном и наземном оборудовании,пескопроявление.

Возникновение осложнений приводит к снижению дебита скважин, преждевременному выходу из строя дорогостоящего оборудования и дополнительным эксплуатационным затратам на ремонт скважин.

Мероприятия по борьбе с коррозией

Текущая стадия разработки объектов эксплуатации характеризуется устойчиво высоким темпом обводнения продукции скважин повышенно коррозионно-активной пластовой водой.

Пластовые воды I среднеюрского горизонта изучены по 15 пробам. Общая минерализация варьирует в пределах 220,26-265,94 г/дм3, составляя в среднем по горизонту -244,36 г/дм3, плотность воды изменятся в пределах от 1,14 до 1,17 г/см3, в среднем составляя 1,16 г/см3.

Пластовые воды II среднеюрского горизонта изучены по 48 пробам. Общая минерализация изменяется в пределах 218,5-271,32 г/дм3, в среднем составляя 253,16 г/дм3, плотность воды – в пределах от 1,15 до 1,18 г/см3, в среднем – 1,17 г/см3.

Свойства вод обоих горизонтов близки между собой, пластовая вода II среднеюрского горизонта более минерализованная, соответственно плотность несколько выше.

Согласно классификации Сулина, данные пластовые воды относятся к хлоркальциевому типу, хлоридной группе, натриевой подгруппе.

По степени минерализации классифицируются как крепкие рассолы.

Для минерализованной пластовой воды уровень коррозии будет зависеть от состава и содержания коррозионно-активных компонентов, таких как хлорид-ионы, бикарбонат-ионы и рН. Высокая коррозионная активность соответствует значениям хлорид-ионов свыше пороговых в 50 мг/л в интервале значений рН 4.5-8.5. Содержание хлоридов в пластовой воде месторождения Ботахан превышает пороговое значение в сотни раз. По компонентному составу и степени воздействия воды продуктивных пластов характеризуются как сильноагрессивные среды, вызывающие общую и локальную виды коррозии.

К факторам, отрицательно влияющих на стабильную работу скважин, относится содержание песка в скважинной продукции. Эрозионные (механические) процессы, вызываемые выносом механических примесей (песка), при наличии агрессивной среды рассматриваются как фактор, стимулирующий коррозионный износ (эрозионная коррозия) оборудования скважин и трубопроводных коммуникаций системы сбора продукции.

В настоящее время мероприятия по защите от коррозии нефтепромыслового оборудования на различных участках системы сбора и подготовки продукции скважин не реализуются.

Коррозионный мониторинг должен включать применение технологических мер по защите от коррозии подземного оборудования скважин и системы сбора и подготовки продукции скважин. Технологические методы защиты представляют собой комплекс мероприятий, включающих применение герметизированных систем производства; эксплуатацию трубопроводов систем сбора, транспортирующих обводненную нефть, со скоростями выше критических, при которых не происходит выделения водной фазы в виде водных скоплений или подвижного слоя и др. При явлениях выноса песка необходимо предусмотреть мероприятия по его предупреждению, или сведению выноса песка до уровня, когда с помощью технологических методов можно обеспечить антикоррозионный режим движения флюида.

Специальный метод защиты от коррозии - химическое ингибирование - рекомендуется на стадии обводнения продукции скважин. Применение химического ингибирования коррозии по ряду причин особенно эффективно. Ингибиторы могут быть поданы в агрессивную среду в любом желаемом месте функционирующей системы без существенного изменения технологического процесса добычи.

При химическом ингибировании обязателен тщательный подбор ингибиторов с учетом их совместимости с технологическими процессами подготовки и переработки продукции, при осуществлении которых применяются химические реагенты различного класса. Необходимо проведение предварительных испытаний ингибиторов в промысловых условиях с целью определения эффективности защиты и соответствия эксплуатационным и технологическим требованиям.

В настоящее время ассортимент предлагаемых ингибиторов обеспечивает большой выбор реагентов для различных условий эксплуатации.

Мероприятия по борьбе с АСПО

Нефть продуктивных горизонтов месторождения Ботахан является легкой, смолистой, парафинистой и малосернистой. Плотность нефти изменяется в среднем от 715,16 до 764,06 кг/м3, вязкость колеблется от 1,04 до 2,58 мПа•с. Содержание смол селикагелевых в среднем 4,9-10,24 % масс. Парафин содержится в количестве 1,37-2,1 % масс; сера 0,2-0,31 % масс.

Содержание в нефти парафиновых и асфальто-смолистых веществ приводит к снижению производительности скважин и осложнениям при эксплуатации за счёт отложений их на забое и при фильтровой зоне, а также на стенках НКТ и трубопроводов системы сбора и транспорта нефти.

В настоящее время на месторождении в целях предотвращения отложений АСПО применяются промывку ствола скважин и ПЗС горячей нефтью (ОГН).

Промывка скважины и ПЗС горячей нефтью (ОГН) производится через затрубное пространство. Проведение ОГН также способствует сокращению поступления воды в скважину. Нефть, смывая парафин со стенок эксплуатационной колонны и НКТ, насыщаясь им, становится более вязкой. При промывке часть горячей нефти попадает в ПЗС и из-за разности температур пласта и горячей нефти при контакте с водой она становится еще более вязкой и на какое-то время закрывает каналы, по которым вода поступает в скважину.

Желательно все ремонтные работы с образованием отложений АСПО проводить без остановки скважины.

Работы по обработке призабойной зоны горячей нефтью ведутся ежегодно. Так в 2017 году были проведены 2 скважин-операций, за 2018г. - 12 скважин-операций обработкой горячей нефтью, за 2019г. - 12 скважин-операций, за 2020г. - 18 скважин-операций, за 2021г. - 14 скважин-операций,

Методы по борьбе с пескопроявлением в ходе эксплуатации скважин

В большинстве случаев вынос песка в скважину объясняется действием сил трения и образующимся при этом градиентом давления при фильтрации жидкости в скважину. При высоких градиентах давления и недостаточной прочности цементного материала зерна песчаника отделяются от основного масса и выносятся.

В настоящее время на месторождении, проблему, связанную с песчаными пробками в скважинах решается посредством промывки призабойной зоны скважины. Промывки песчаной пробки (далее ППП) проводились как в добывающих, так и в нагнетательных скважинах. В нагнетательных скважинах после ППП наблюдается увеличение приемистости в 1 – 1,5 раза.

Объем выполненных работ по мероприятиям по борьбе с осложнениями по месторождению Ботахан приведены ниже.

Таблица 6.2.1 - Объемы работ по борьбе с осложнениями на м. Ботахан в 2017-2021 гг.

| №п/п | Мероприятия | Показатели | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термообработка АДПН | к-во | 20 | 12 | 12 | 18 |  | 14 |  | 76 |
| 2 | Промывка песчаной пробки | к-во | 27 | 24 | 17 | 4 |  | 17 |  | 89 |
| ИТОГО |  | к-во | 47 | 36 | 29 | 22 |  | 31 |  | 165 |

Основные выводы и рекомендации по разделу:

- Мероприятия, проводимые по борьбе с АСПО и по промывке песчаных пробок на месторождении Ботахан показывают высокую эффективность.

- В целом обработка горячей нефтью и обработка растворителями позволяют повысить производительность скважин. Промысловый опыт дает основание рекомендовать применение растворителей (газовый бензин, гексановые и этилбензольные фракции), а также использование с растворителем небольшого количества ингибитора отложений, ускоряющим растворение АСПО. Эффективность того или иного ранее не применявшегося на месторождении реагента должна определяться в лабораторных условиях с последующим проведением опытно-промысловых испытаний.

- Существует много методов борьбы с пескопроявлением: улучшение условий по обеспечению выноса поступающих из пласта частиц на поверхность – применение трубчатых штанг, спуск хвостовиков в пределы продуктивной зоны, подлив жидкости; для борьбы с абразивным износом подземного оборудования созданы всевозможные конструкции якорей, поднасосных фильтров и других защитных устройств; для крепления пород пласта в призабойной зоне скважин применяются химические, физико – химические и механические методы крепления и комбинации этих методов; наиболее простыми и доступными методами предотвращения поступления песка из пласта являются механические, к ним относятся оборудование скважин противопесочными вставными фильтрами или образование фильтров на забое путем намыва фильтрующих материалов.

Рекомендуемые мероприятия по предупреждению и борьбе с осложнениями при

эксплуатации скважин представлены в таблице 6.2.2

Таблица 6.2.2 – Рекомендуемые мероприятия по предотвращению осложнений при эксплуатации скважин

| №№ п/п | Наименование периода | Виды мероприятий | Объемы применения | Периодичность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | На период прогноза | Промывка стволов скважины и колонны НКТ горячей нефтью или растворителями | Скважины с АСПО | по графику | глубинное оборудование, выкидные линии |
| 2 |  | Промывка песчаных пробок | Скважины, подверженные образованию песчаных пробок | 1 раз в 3-5 месяца | глубинное оборудование, выкидные линии |
| 3 |  | Ввод ингибиторов для борьбы с коррозией и солеотложением | Все добывающие скважины, оборудование систем ПСН и ППД, высоконапорные водоводы сточной воды и нагнетательные линии системы ППД | добывающие скважины - по графику, оборудование систем ПСН и ППД - постоянно | Ввод ингибиторов для борьбы с коррозией и солеотложением |