## 6.2 Мероприятия по предупреждению и борьбе с осложнениями при эксплуатации скважин и промысловых объектов

Осложняющими факторами эксплуатации скважин на месторождения Гран являются асфальто-смолистые парафиновые отложения (АСПО) в призабойной зоне скважины (ПЗС), в наземном и подземном нефтепромысловом оборудовании, пескопроявления, а также коррозия промыслового оборудования. Возникновение осложнений приводит к снижению дебита скважин, преждевременному выходу из строя дорогостоящего оборудования и дополнительным эксплуатационным затратам на ремонт скважин.

Мероприятия по борьбе с коррозией

Согласно классификации, В. А. Сулина подземные воды представляют собой крепкие рассолы хлоркальциевого типа, жесткие, слабометаморфизованные. Коэффициент метаморфизации (rNa+/rCl-) равен 0,95 - 0,98. Величина общей минерализации изменяется от 181,4 до 203,5 г/дм3, в среднем составляя 192,8 г/дм3. Плотность пластовых вод имеют значения от 1,126 до 1,136 г/см3. Общая жёсткость воды в среднем равна 149,2 мг-экв/дм3, pH среды вод меняется от слабокислой – 6 до слабощелочной – 7,6. Минерализация пластовых вод возрастает с глубиной с сохранением хлоридно-натриевого состава воды. Микроэлементный состав пластовых вод представлен непромышленным содержанием йода – до 4,

Для минерализованной пластовой воды уровень коррозии будет зависеть от состава и содержания коррозионно-активных компонентов, таких как хлорид-ионы, бикарбонат-ионы и рН. Высокая коррозионная активность соответствует значениям хлорид-ионов свыше пороговых в 50 мг/л в интервале значений рН 4.5-8.5. 3 мг/ дм3, брома – до 98 мг/ дм3. К факторам, отрицательно влияющих на стабильную работу скважин, относится содержание песка в скважинной продукции. Эрозионные (механические) процессы, вызываемые выносом механических примесей (песка), при наличии агрессивной среды рассматриваются как фактор, стимулирующий коррозионный износ (эрозионная коррозия) оборудования скважин и трубопроводных коммуникаций системы сбора продукции.

Коррозионный мониторинг должен включать применение технологических мер по защите от коррозии подземного оборудования скважин и системы сбора и подготовки продукции скважин. Технологические методы защиты представляют собой комплекс мероприятий, включающих применение герметизированных систем производства; эксплуатацию трубопроводов систем сбора, транспортирующих обводненную нефть, со скоростями выше критических, при которых не происходит выделения водной фазы в виде водных скоплений или подвижного слоя и др. При явлениях выноса песка необходимо предусмотреть мероприятия по его предупреждению, или сведению выноса песка до уровня, когда с помощью технологических методов можно обеспечить антикоррозионный режим движения флюида.

Специальный метод защиты от коррозии - химическое ингибирование - рекомендуется на стадии обводнения продукции скважин. Применение химического ингибирования коррозии по ряду причин особенно эффективно. Ингибиторы могут быть поданы в агрессивную среду в любом желаемом месте функционирующей системы без существенного изменения технологического процесса добычи.

При химическом ингибировании обязателен тщательный подбор ингибиторов с учетом их совместимости с технологическими процессами подготовки и переработки продукции, при осуществлении которых применяются химические реагенты различного класса. Необходимо проведение предварительных испытаний ингибиторов в промысловых условиях с целью определения эффективности защиты и соответствия эксплуатационным и технологическим требованиям.

В настоящее время ассортимент предлагаемых ингибиторов обеспечивает большой выбор реагентов для различных условий эксплуатации.

Выбранный реагент должен обладать комплексным действием: деэмульгатор – ингибитор АСПО – ингибитор коррозии (типа С-4271М). Добавки в поток химических реагентов способствуют гидрофилизации стенок труб, увеличения числа центров кристаллизации парафина в потоке, повышению дисперсности частиц парафина в нефти. Для приготовления и дозировки хим. реагентов рекомендуются дозировочные насосы типа НД. Вводить реагенты рекомендуется устьевыми дозирующими насосами в затрубное пространство.

Для предотвращений аварий и нарушений эксплуатации обсадных колонн и НКТ от коррозии, можно пользоваться периодической или непрерывной подачей ингибиторы коррозии типа РАНКОР-1105 ТОО «Рауан Налко». Ингибитор коррозии РАНКОР- 1105 - предназначен для коррозионной защиты наземного оборудования и коллекторов системы водоподготовки начиная от трехфазных сепараторов на ЦППН, УПСВ, УПН до технологических линии и оборудований ЦППД (БКНС), а также внутрипромысловых коллекторов транспортирующие высокообводненную жидкость.

Мероприятия по борьбе с АСПО

Нефти месторождения Гран характеризуются как малосернистые, малопарафиновые, смолистые и малосмолистые. Содержание серы 0,24 %, смол 4,42 %, асфальтенов 0,1 %, парафина 2,15 %. Нефть среднеальбского горизонта по сравнению с нефтью среднеюрских горизонтов является более тяжелой (плотность 0,9253 г/см3), вязкость при 500С 107,2 сСт, серно – кислотных смол 25 %, малосернистая (0,45 %), малопарафиновая (0,75 %).

Для борьбы со смолистыми отложениями существуют два принципиальных подхода, как на предупреждение образования их, так и на удаление уже образовавшихся отложений.

Первый подход базируется на создании условий в процессе работы скважины, исключающих формирование смолистых отложений или облегчающих их срыв с внутренней поверхности подъемника.

Данный метод включает следующие методы: снижение шероховатости внутренней поверхности НКТ путем нанесения на нее стекла, эмали, эпоксидной смолы или специальных лаков, которые приводят к гидрофилизации внутренней поверхности подъемника, которые препятствуют росту кристаллов парафина, их слипанию и образованию твердой фазы, и последующим их отложениям на стенках НКТ.

Второй подход является широко распространенным и делится на несколько методов:

Механический – использование различных по конструкции и форме скребков, спускаемых в НКТ на проволоке;

Тепловой – закачка в скважину теплоносителя;

Химический – использование различных растворителей парафиновых отложений, закачиваемых в скважину.

В основном для борьбы с образованием смолистых отложений на месторождении Гран проводить обработку скважин горячей нефтью, используя агрегаты типа АДПН -12/150-У1. Так по месторождению Гран в 2018 г. -6 скважин-операции, за 2019г. - 6, за 2020г. -11, за 2021г. были проведены 12 скв-операции. Результаты проведенных работ приведены ниже.

Таблица 6.2.1 – Результаты проведения обработки призабойной зоны ОГН на м/р. Гран за 2018-2021г.г.

| №№ п/п | №№ скв | Найменование мероприятий | Дата пуска | Дебит до мероприятия |  |  | Дебит после мероприятия |  |  | Первоначальный эффект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | жидк., м3/сут | обв.,% | нефть тн/сут | жидк., м3/сут | обв.,% | нефть тн/сут | жидк., м3/сут | нефть тн/сут |
| 1 | 3 | ОГН | 03.03.18 | 11 | 50 | 4,8 | 13 | 50 | 5,7 | 2 | 0,9 |
| 2 | 56 | ОГН | 13.04.18 | 33 | 60 | 11,5 | 34 | 60 | 11,8 | 1 | 0,3 |

Продолжение таблицы 6.2.1

| 3 | 3 | ОГН | 11.07.18 | 13 | 75 | 2,8 | 10 | 75 | 2,2 | -3 | -0,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 57 | ОГН | 27.08.18 | 29 | 65 | 8,8 | 33 | 65 | 10,0 | 4 | 1,2 |
| 5 | 53 | ОГН | 05.11.18 | 30 | 80 | 5,2 | 39 | 80 | 6,8 | 9 | 1,6 |
| 6 | 9 | ОГН | 21.12.18 | 21 | 95 | 0,9 | 24 | 95 | 1,0 | 3 | 0,1 |
| 7 | 56 | ОГН | 18.06.19 | 20 | 75 | 4,4 | 21 | 75 | 4,6 | 1 | 0,2 |
| 8 | 21 | ОГН | 27.07.19 | 14 | 65 | 4,3 | 16 | 65 | 4,9 | 2 | 0,6 |
| 9 | 53 | ОГН | 22.08.19 | 37,5 | 80 | 6,5 | 40,8 | 80 | 7,1 | 3,3 | 0,6 |
| 10 | 57 | ОГН | 23.08.19 | 17 | 80 | 3,0 | 22 | 80 | 3,8 | 5 | 0,8 |
| 11 | 3 | ОГН | 12.12.19 | 12 | 70 | 3,1 | 17 | 70 | 4,4 | 5 | 1,3 |
| 12 | 57 | ОГН | 21.12.19 | 16 | 53 | 6,5 | 27 | 53 | 11,0 | 11 | 4,5 |
| 13 | 3 | ОГН | 21.03.20 | 12 | 50 | 5,2 | 16 | 50 | 7,0 | 4 | 1,7 |
| 14 | 21 | ОГН | 22.03.20 | 13 | 85 | 1,7 | 17 | 85 | 2,2 | 4 | 0,5 |
| 15 | 85 | ОГН | 15.05.20 | 12 | 16 | 8,8 | 13 | 16 | 9,5 | 1 | 0,7 |
| 16 | 64 | ОГН | 08.06.20 | 8 | 45 | 3,8 | 10 | 45 | 4,8 | 2 | 1,0 |
| 17 | 3 | ОГН | 18.07.20 | 15 | 50 | 6,5 | 18 | 50 | 7,8 | 3 | 1,3 |
| 18 | 22 | ОГН | 25.08.20 | 25 | 80 | 4,4 | 40 | 80 | 7,0 | 15 | 2,6 |
| 19 | 74 | ОГН | 16.09.20 | 12 | 30 | 7,3 | 28 | 30 | 17,1 | 16 | 9,7 |
| 20 | 64 | ОГН | 18.09.20 | 7 | 50 | 3,0 | 9 | 50 | 3,9 | 2 | 0,9 |
| 21 | 57 | ОГН | 20.10.20 | 28 | 60 | 9,7 | 30 | 60 | 10,4 | 2 | 0,7 |
| 22 | 3 | ОГН | 24.11.20 | 10 | 44 | 4,9 | 13 | 44 | 6,3 | 3 | 1,5 |
| 23 | 59 | ОГН | 15.12.20 | 20 | 88 | 2,1 | 37 | 88 | 3,9 | 17 | 1,8 |
| 24 | 35 | ОГН | 22.01.21 | 15 | 80 | 2,6 | 22 | 80 | 3,8 | 7 | 1,2 |
| 25 | 59 | ОГН | 26.01.21 | 14 | 93 | 0,9 | 35 | 93 | 2,1 | 21 | 1,3 |
| 26 | 85 | ОГН | 28.01.21 | 17 | 85 | 2,2 | 13 | 85 | 1,7 | -4 | -0,5 |
| 27 | 30 | ОГН | 28.01.21 | 3 | 24 | 2,0 | 6 | 24 | 4,0 | 3 | 2,0 |
| 28 | 74 | ОГН | 22.02.21 | 31 | 39 | 16,5 | 32 | 39 | 17,0 | 1 | 0,5 |
| 29 | 64 | ОГН | 23.02.21 | 6 | 46 | 2,8 | 7 | 46 | 3,3 | 1 | 0,5 |
| 30 | 35 | ОГН | 25.03.21 | 18 | 80 | 3,1 | 25 | 80 | 4,4 | 7 | 1,2 |
| 31 | 59 | ОГН | 28.03.21 | 14 | 94 | 0,7 | 28 | 94 | 1,5 | 14 | 0,7 |
| 32 | 3 | ОГН | 25.04.21 | 13 | 40 | 6,8 | 14 | 40 | 7,3 | 1 | 0,5 |
| 33 | 30 | ОГН | 25.05.21 | 4 | 30 | 2,4 | 4 | 30 | 2,4 | 0 | 0,0 |
| 34 | 69 | ОГН | 28.06.21 | 16 | 45 | 7,7 | 17 | 45 | 8,1 | 1 | 0,5 |
| 35 | 19 | ОГН | 21.07.21 | 5 | 40 | 2,6 | 6 | 40 | 3,1 | 1 | 0,5 |

Если возникнут ситуации с выделением смол в большом количестве, то будет необходимо осуществить подачу к устьям скважин химических реагентов. Тип реагентов, и его расходы, а также способы и периодичность применения подбираются для конкретных условий при дополнительных лабораторных и промысловых исследованиях.

Методы по борьбе с пескопроявлением в ходе эксплуатации скважин

В большинстве случаев вынос песка в скважину объясняется действием сил трения и образующимся при этом градиентом давления при фильтрации жидкости в скважину. При высоких градиентах давления и недостаточной прочности цементного материала зерна песчаника отделяются от основного масса и выносятся.

В настоящее время на месторождении, проблему, связанную с песчаными пробками в скважинах решается посредством промывки призабойной зоны скважины. Промывки песчаной пробки (далее ППП) проводилась в добывающей №51 и в скважине №56. Результат проведенной работы представлен ниже.

Таблица 6.2.2   Промывка песчаных пробок нефтяных скважин по м/р Гран на 2018-2021г.г

| №№ п/п | №скв | Краткое описание проделанных работ | Дата вып | Дебит |  |  |  |  |  | Первонач. сут.эффект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до |  |  | после |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Жидк, м3/сут | обв, % | Нефть, тн/сут | Ж, м3/сут | % | Н, тн/сут | Ж, м3/сут | Н, тн/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 51 | Промывка песчаной пробки в инт. 647 - 675 м | 17.11.18 | 0 | 85 | 0,0 | 45 | 85 | 5,9 | 45 | 5,9 |
| 2 | 56 | Промывка песчаной пробки в инт. 660-668 м | 15.08.19 | 19,7 | 75 | 4,3 | 30 | 75 | 6,5 | 10,3 | 2,2 |
| 3 | 53 | Промывка песчаной пробки в инт. 480- 490 м | 22.08.20 | 35 | 87 | 4,0 | 48 | 87 | 5,4 | 13 | 1,5 |

В целом обработка горячей нефтью и обработка растворителями позволяют повысить производительность скважин. Промысловый опыт дает основание рекомендовать применение растворителей (газовый бензин, гексановые и этилбензольные фракции), а также использование с растворителем небольшого количества ингибитора отложений, ускоряющим растворение АСПО. Эффективность того или иного ранее не применявшегося на месторождении реагента должна определяться в лабораторных условиях с последующим проведением опытно-промысловых испытаний.

Существует много методов борьбы с пескопроявлением: улучшение условий по обеспечению выноса поступающих из пласта частиц на поверхность – применение трубчатых штанг, спуск хвостовиков в пределы продуктивной зоны, подлив жидкости; для борьбы с абразивным износом подземного оборудования созданы всевозможные конструкции якорей, поднасосных фильтров и других защитных устройств; для крепления пород пласта в призабойной зоне скважин применяются химические, физико – химические и механические методы крепления и комбинации этих методов; наиболее простыми и доступными методами предотвращения поступления песка из пласта являются механические, к ним относятся оборудование скважин противопесочными вставными фильтрами или образование фильтров на забое путем намыва фильтрующих материалов.

Рекомендуемые мероприятия по предупреждению и борьбе с осложнениями при

эксплуатации скважин представлены в таблице 6.2.3

Таблица 6.2.3 – Выполняемые и рекомендуемые мероприятия по предотвращению осложнений при эксплуатации скважин

| №№ п/п | Наименование периода | Виды мероприятий | Объемы применения | Периодичность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | На дату проекта | Промывка стволов скважины и колонны НКТ горячей нефтью или растворителями. | 12 скв-операции | 1 раз в 1,5-3 месяца, согласно графика | глубинное оборудование, выкидные линии |
| 2 |  | Промывка песчаных пробок нефтяных скважин | 2 скв-операции | согласно графика | - |
| 3 | На период прогноза | Промывка стволов скважины и колонны НКТ горячей нефтью или растворителями | 12 скв-операции | 1 раз в 1,5-3 месяца согласно графика | - |
| 4 |  | Промывка песчаных пробок нефтяных скважин | 2 скв-операции | согласно графика | - |